HFFR CABLE  COMPOUND

DK-154

| PRIMERY PROPERTEIS | Unit | Value | Deviation | Test Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensile Strength at Break | Mpa | >11 | Min. | IEC 60811-1-1 |
| Elongation at Break | % | >170 | Min. | IEC 60811-1-1 |
| Density | g/cc | 1.51 | ±0,03 | ASTM D-792 |
| Hardness | Shore D | 50 | ±0,5 | ISO 868 |
| Melt Flow Index (@21,6kg and 150°C | g/10 min | 8 | ±0,5 | ISO 1133 |

Director of Grand Supplier__________                                                 Signature_________