[image: image1.png]—

‘““““‘m‘““““‘MNW‘WMN\W\uuuu\m\uuuuummuuuumuw




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]www.qrand.az
info@qrand.az
+9947992080




HFFR CABLE COMPOUND
HFK-238
	Properties
	Standard and Test Method
	Unit
	Typical Value

	Hardness
	ASTM D2240(15sec)
	Shore A
	88±2

	
	
	
	

	Density
	ASTM D792 / IEC 60811-1-3
	gr/cm³
	1.40±0.02

	
	
	
	

	Heat Stability at 200°c
	VDE 0472/9.71
	minute
	min 80

	
	
	
	

	Properties before ageing
	
	
	

	Tensile strength Elongation
	IEC 60811-1-1
	N/mm² %
	min 14 min 200

	at break
	
	
	

	Properties after ageing “7
	
	
	

	days at 100°c” Variation of
	IEC 60811-1-2
	% %
	max 25 max 25

	Tensile Variation of
	
	
	

	Elongation
	
	
	


Sinature____
   Director of Grand Supplier____
