High Density Polyethylene

Recycled – PE-100

| Property | Value | Unit | Test Method |
| --- | --- | --- | --- |
| Melt Flow Rate (190°C-5 kg) | 0.35-0.45 | g/10 min | ISO 1133 |
| Density | 0.945-0.958 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Melting Point | 130-138 | °/C | DSC |
| Carbon Black Content | 2-2.5 % | % | ISO 6964 |
| Tensile Strain at Break | >450 | % | ISO 527-1:201 |
| Tensile Strain at Break | 19-22 | Mpa | ISO 527-1:201 |
| O.I.T.200°C | >30 | Minutes | ISO 11357-6 |

Director of Grand Supplier____	Signature____