High Density Polyethylene

Compound PE100-COM

| Property | Test Method | Unıt | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| Density | ISO1183 | g/cm3 | 0.95 |
| Melt Flow Index (190 °C/5kg) | ISO 1133 | g/10 min | 0.35 |
| Tensile strength at break | ISO 527 | MPa | 30 |
| Elongation at break | ISO 527 | % | 700 |
| Carbon Black Content | ASTM D1603 | % | 2.5 |
| Izod Impact Strength (Notched, Method A, 23ºC) | ISO 180 | kJ/m2 | 28 |
| Hydrostatic Strength (80ºC) | ISO 1167 | h | 5000 |
| Oxidation Induction Time (200 ºC) | ISO 11357 | min | >45 |
| Vicat Softening Temperature | ISO 306 | ºC | 125 |

| Drector of Grand Supplier____ | Signature____ |  |
| --- | --- | --- |