Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 15 A:

| Subjectiles bois | Qualité de surface | Vernis (note 1 et 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etat de finition recherché |  | Brossage | Impression (note 2) | Ponçage | Vernis première couche | Ponçage | Vernis deuxième couche |
|  |  | Satinée | Brillant |  |  |  |  |  |  |
| Bois massif contreplaqué (note 5) | Poncé | Finition B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finition A |  |  |  |  |  |  |  |
| Note 1 Suivant nature du vernis, des précautions et traitements appropriés sont appliqués sur certaines essences exotiques tel que le teck, l’iroko, le doussié. Note 2 L’impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit être exécutée de préférence en atelier par le fabricant ou le corps d’état concerné, ou, à défaut, sur chantier, avant pose, à l’abri des intempéries. L’impression et la couche intermédiaire peuvent être un produit spécifique ou le même produit que celui employé pour la finition. Note 3 En travaux extérieurs, l’état de finition reflète celui du subjectile et les critères de qualité à rechercher en priorité sont la protection et la durabilité. Note 4 Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec l’existant intérieur. Note 5 A l’extérieur, les seuls panneaux utilisables sont les contreplaqués extérieurs selon la norme NF B-54-161. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 15 B:

| Subjectiles bois | Lasure (note 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qualité de surface | Etat de finition recherché |  | Brossage | Impression (note 2) | Couche intermédiaire | Couche de finition |
|  |  | Mat | Satinée |  |  |  |  |
| Bois massif contreplaqué (note 5) | Sciage propre ou rabotage ou poncé au gros grain | Finition C (note 3) |  |  |  |  |  |
|  |  | Finition C (note 3) |  |  |  |  |  |
| Note 1 Suivant nature du vernis, des précautions et traitements appropriés sont appliqués sur certaines essences exotiques tel que le teck, l’iroko, le doussié. Note 2 L’impression conditionnant la durabilité des ouvrages doit être exécutée de préférence en atelier par le fabricant ou le corps d’état concerné, ou, à défaut, sur chantier, avant pose, à l’abri des intempéries. L’impression et la couche intermédiaire peuvent être un produit spécifique ou le même produit que celui employé pour la finition. Note 3 En travaux extérieurs, l’état de finition reflète celui du subjectile et les critères de qualité à rechercher en priorité sont la protection et la durabilité. Note 4 Le maître d’ouvrage ou son représentant doit s’assurer que ce qu’il prescrit pour l’extérieur est compatible avec l’existant intérieur. Note 5 A l’extérieur, les seuls panneaux utilisables sont les contreplaqués extérieurs selon la norme NF B-54-161. |  |  |  |  |  |  |  |